## Slide 1
Определение эффективных упругих свойств композитных материалов и локализация в них неоднородностей с помощью бегущих волн
А. Еремин, Е. Глушков, Н. Глушкова, Р. Ламмеринг
XXI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
28 февраля – 2 марта, Москва

## Slide 2
Содержание доклада
Актуальность темы исследований
Методика определения эффективных упругих модулей композитного материала
Локализация неоднородностей методом обращения времени

## Slide 3: Актуальность темы исследований
Source: 3D CAD Browser
актуатор
элемент конструкции
сенсор
дефект
дефект
актуатор
Основной элемент системы диагностики – распределенная сеть активных/пассивных сенсоров
Source: Airbus
Диагностика и мониторинг состояния тонкостенный инженерных конструкций бегущими упругими волнами

## Slide 4
Диагностика и мониторинг состояния тонкостенный инженерных конструкций бегущими упругими волнами
пьезоактуатор
дефект
Положение неизвестно
?
?
?
Геометрия неизвестна
Упругие свойства неизвестны
Актуальность темы исследований

## Slide 5
Актуальность темы исследований
Методика определения эффективных упругих модулей композитного материала
Локализация неоднородностей методом обращения времени

## Slide 6: Методики определения эффективных упругих модулей
Стандартные эксперименты на растяжение, изгиб, кручение, …
Подходы на основе бегущих упругих волн
антисимметричная мода
симметричная мода
просвечивание ультразвуковыми объемными волнами

## Slide 7: Применение бегущих упругих волн
J. Vishnuvardhan, C.V. Krishnamurthy, K. Balasubramaniam: Smart Mater. Struct. 16 (2007) 1639–1650
K. Lasn, A. Klauson, F. Chati, D. Decultot: Mechanics of Composite Materials. 47(4) (2011) 435-446
A. Marzani, L. De Marchi: Journal of Intelligent Material Systems and Structures 24(17) (2013) 2135–2147
A. Eremin, E. Glushkov, N. Glushkova, R. Lammering: Composite Structures 125 (2015) 449-458
Измеренные сигналы
БПФ
НВП
Дисперсионные кривые
Математические модели
Оптимизация

## Slide 8: Волоконно-армированные композиты
волокна
1. Все слои изготовлены из одинаковых препрегов
2. Упругая симметрия препрега: трансверсальная изотропия
неизвестные упругие модули
C – матрица упругих постоянных
S = C -1 – матрица податливостей
Мода A0 – низкие частоты
Мода S0 – до первой частоты отсечки
Мода A0 – различные частотные диапазоны
A. Eremin, E. Glushkov, N. Glushkova, R. Lammering: Composite Structures 125 (2015) 449-458

## Slide 9: Методика определения упругих модулей
Ex
Ez
νxy
Gyz
Gxy
хромосома
ген
групповые скорости
или
Целевая функция
длины волн
Начальное поколение
Соревновательный отбор
Моделируемое двоичное скрещивание
Сохранение наилучшего индивида
да
нет
Упругие модули
Сходимость
нет

## Slide 10: Измерение групповых скоростей
Экспериментальные данные
Вейвлет-преобразование

## Slide 11: Определение волновых чисел/длин волн

## Slide 12: Экспериментальная проверка
Препреги 255 г/м2 и 600 г/м2 (Carbotec GmbH)
волокна: SGL C30 T050
матрица: SGL E201
255 г/м2
600 г/м2

## Slide 13: Измеренные дисперсионные кривые
групповые скорости

## Slide 14
длины волн
Измеренные дисперсионные кривые

## Slide 15: Результаты
Тип пластины/входные данные | Ex, Гпа | Ey, ГПа | Gyz, ГПа | Gxy, ГПа | νxy
пластина [0o]4 групповые скорости мод A0 и S0 | 116.2 | 8.52 | 2.85 | 3.65 | 0.28
пластина [0o]4 длины вол мод A0 и S0 | 108.7 | 8.12 | 2.48 | 3.54 | 0.25
пластина [0o,90o]s групповые скорости мод A0 и S0 | 111.7 | 7.14 | 2.47 | 3.89 | 0.20
пластина [0o,90o]s длины вол мод A0 и S0 | 103.5 | 8.23 | 2.58 | 3.48 | 0.19
Эксперимент на растяжение | 112.1 | 7.69 |  | 3.37 | 0.41
Тип пластины/входные данные | Ex, Гпа | Ey, ГПа | Gyz, ГПа | Gxy, ГПа | νxy
пластина [0o]4 длины вол мод A0 и S0 | 118.7 | 8.27 | 2.86 | 4.77 | 0.32
пластина [0o,90o]s длины вол мод A0 и S0 | 120.1 | 7.82 | 2.61 | 5.01 | 0.40
Эксперимент на растяжение | 117.7 | 7.71 |  |  | 0.368
Препреги 255 г/м2
Препреги 600 г/м2

## Slide 16
Актуальность темы исследований
Методика определения эффективных упругих модулей композитного материала
Локализация неоднородностей методом обращения времени

## Slide 17: Метод обращения времени (обращения волн)
M. Fink, IEEE Transactions, Vol. 39(5), 1992
C. Draeger, M. Fink, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 105(2), 1999
M. Fink, C. Prada, Inverse Problems, Vol. 17, 2001
В.А. Зверев, Акустический журнал, Т. 50, 2004
Обратно-временная полость
Обратно-временное зеркало

## Slide 18: Обращение времени на основе компьютерной модели
C.H. Wang, J.T. Rose, F.-K. Chang, Smart Mater. Struct., Vol. 13, 2004
C.H. Wang, L.R.F. Rose, Key Engineering Materials, Vol. 558(2), 2013
L. Chehami, E. Moulin, J. de Rosny, C. Prada, O. Matar, F. Benmeddour, J. Assaad, JAP, Vol 115, 2014
повреждение
актуатор
сенсоры

## Slide 19: Полуаналитическая компьютерная модель
КЗ для переизлучаемого поля
Асимптотическое представление волнового поля
E. Glushkov, N.Glushkova, A.Eremin, J. Acoust. Soc. Am. 129(5), 2011
E. Glushkov, N.Glushkova, A.Eremin, R. Lammering, J. Acoust. Soc. Am. 131(1), 2014

## Slide 20: Входные данные для компьютерной модели
пьезоактуатор
Сканирующий лазерный виброметр
Вертикальная компонента скорости колебаний
повреждение
Фильтры и/или временные окна не применялись

## Slide 21: Количественные характеристики процесса обращения времени

## Slide 22: Задача 1: локализация источника колебаний
Волоконно-армированные композиты
Ex, ГПа | Ey, ГПа | Gyz, ГПа | Gxy, ГПа | νxy
108.7 | 8.12 | 2.48 | 3.54 | 0.25
Препрег 255 г/м2

## Slide 23: Локализация источника колебаний

## Slide 24
Локализация источника колебаний

## Slide 25: Задача 2: локализация неоднородности
Определение положения и размеров искусственного дефекта
эталонный сигнал
при наличии повреждений
Разница между ними – входные данные для компьютерной модели
Ex, ГПа | Ey, ГПа | Gyz, ГПа | Gxy, ГПа | Νxy
120.1 | 7.82 | 2.61 | 5.01 | 0.43
препрег 600 г/м2
Искусственный дефект – цилиндр диаметром 20 мм и массой 100 г

## Slide 26: Локализация неоднородности
Реальное положение: (-13, -58)
Восстановленные размеры: вдоль оси Ox: 40 мм
вдоль оси Oy: 20 мм
Реальное положение: (18, 46)
Восстановленные размеры: вдоль оси Ox: 30 мм
вдоль оси Oy: 23 мм

## Slide 27
Спасибо за внимание
Работа выполняется в рамках проектной части государственного задания коллективам исследовательских центров и научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки России
Совместные исследования с немецкими коллегами поддержаны Фондом Александра фон Гумбольдта